标准电极电势

Standard Electrode Potentials

| 序号(No.) | 电极过程(Electrode process) | E(/V |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ag++e═Ag | 0.7996 |
| 2 | Ag2++e═Ag+ | 1.980 |
| 3 | AgBr+e═Ag+Br- | 0.0713 |
| 4 | AgBrO3+e═Ag+BrO3- | 0.546 |
| 5 | AgCl+e═Ag+Cl- | 0.222 |
| 6 | AgCN+e═Ag+CN- | -0.017 |
| 7 | Ag2CO3+2e═2Ag+CO32- | 0.470 |
| 8 | Ag2C2O4+2e═2Ag+C2O42- | 0.465 |
| 9 | Ag2CrO4+2e═2Ag+CrO42- | 0.447 |
| 10 | AgF+e═Ag+F- | 0.779 |
| 11 | Ag4[Fe(CN)6]+4e═4Ag+[Fe(CN)6]4- | 0.148 |
| 12 | AgI+e═Ag+I- | -0.152 |
| 13 | AgIO3+e═Ag+IO3- | 0.354 |
| 14 | Ag2MoO4+2e═2Ag+MoO42- | 0.457 |
| 15 | [Ag(NH3)2]++e═Ag+2NH3 | 0.373 |
| 16 | AgNO2+e═Ag+NO2- | 0.564 |
| 17 | Ag2O+H2O+2e═2Ag+2OH- | 0.342 |
| 18 | 2AgO+H2O+2e═Ag2O+2OH- | 0.607 |
| 19 | Ag2S+2e═2Ag+S2- | -0.691 |
| 20 | Ag2S+2H++2e═2Ag+H2S | -0.0366 |
| 21 | AgSCN+e═Ag+SCN- | 0.0895 |
| 22 | Ag2SeO4+2e═2Ag+SeO42- | 0.363 |
| 23 | Ag2SO4+2e═2Ag+SO42- | 0.654 |
| 24 | Ag2WO4+2e═2Ag+WO42- | 0.466 |
| 25 | Al3+3e═Al | -1.662 |
| 26 | AlF63-+3e═Al+6F- | -2.069 |
| 27 | Al(OH)3+3e═Al+3OH- | -2.31 |
| 28 | AlO2-+2H2O+3e═Al+4OH- | -2.35 |
| 29 | Am3++3e═Am | -2.048 |
| 30 | Am4++e═Am3+ | 2.60 |
| 31 | AmO22++4H++3e═Am3++2H2O | 1.75 |
| 32 | As+3H++3e═AsH3 | -0.608 |
| 33 | As+3H2O+3e═AsH3+3OH- | -1.37 |
| 34 | As2O3+6H++6e═2As+3H2O | 0.234 |
| 35 | HAsO2+3H++3e═As+2H2O | 0.248 |
| 36 | AsO2-+2H2O+3e═As+4OH- | -0.68 |
| 37 | H3AsO4+2H++2e═HAsO2+2H2O | 0.560 |
| 38 | AsO43-+2H2O+2e═AsO2-+4OH- | -0.71 |
| 39 | AsS2-+3e═As+2S2- | -0.75 |
| 40 | AsS43-+2e═ AsS2-+2S2- | -0.60 |
| 41 | Au++e═Au | 1.692 |
| 42 | Au3++3e═Au | 1.498 |
| 43 | Au3++2e═Au+ | 1.401 |
| 44 | AuBr2-+e═Au+2Br- | 0.959 |
| 45 | AuBr4-+3e═Au+4Br- | 0.854 |
| 46 | AuCl2-+e═Au+2Cl- | 1.15 |
| 47 | AuCl4-+3e═Au+4Cl- | 1.002 |
| 48 | AuI+e═Au+I- | 0.50 |
| 49 | Au(SCN)4-+3e═Au+4SCN- | 0.66 |
| 50 | Au(OH)3+3H++3e═Au+3H2O | 1.45 |
| 51 | BF4-+3e═B+4F- | -1.04 |
| 52 | H2BO3-+H2O+3e═B+4OH- | -1.79 |
| 53 | B(OH)3+7H++8e═BH4-+3H2O | -.0481 |
| 54 | Ba2++2e═Ba | -2.912 |
| 55 | Ba(OH)2+2e═Ba+2OH- | -2.99 |
| 56 | Be2++2e═Be | -1.847 |
| 57 | Be2O32-+3H2O+4e═2Be+6OH- | -2.63 |
| 58 | Bi++e═Bi | 0.5 |
| 59 | Bi3++3e═Bi | 0.308 |
| 60 | BiCl4-+3e═Bi+4Cl- | 0.16 |
| 61 | BiOCl+2H++3e═Bi+Cl-+H2O | 0.16 |
| 62 | Bi2O3+3H2O+6e═2Bi+6OH- | -0.46 |
| 63 | Bi2O4+4H++2e═2BiO++2H2O | 1.593 |
| 64 | Bi2O4+H2O+2e═ Bi2O3+2OH- | 0.56 |
| 65 | Br2(水溶液,aq)+2e═2Br- | 1.087 |
| 66 | Br2(液体)+2e═2Br- | 1.066 |
| 67 | BrO-+H2O+2e═Br-+2OH | 0.761 |
| 68 | BrO3-+6H++6e═Br-+3H2O | 1.423 |
| 69 | BrO3-+3H2O+6e═Br-+6OH- | 0.61 |
| 70 | 2BrO3-+12H++10e═Br2+6H2O | 1.482 |
| 71 | HBrO+H++2e═Br-+H2O | 1.331 |
| 72 | 2HBrO+2H++2e═Br2(水溶液,aq)+2H2O | 1.574 |
| 73 | CH3OH+2H++2e═CH4+H2O | 0.59 |
| 74 | HCHO+2H++2e═CH3OH | 0.19 |
| 75 | CH3COOH+2H++2e═CH3CHO+H2O | -0.12 |
| 76 | (CN)2+2H++2e═2HCN | 0.373 |
| 77 | (CNS)2+2e═2CNS- | 0.77 |
| 78 | CO2+2H++2e═CO+H2O | -0.12 |
| 79 | CO2+2H++2e═HCOOH | -0.199 |
| 80 | Ca2++2e═Ca | -2.868 |
| 81 | Ca(OH)2+2e═Ca+2OH- | -3.02 |
| 82 | Cd2++2e═Cd | -0.403 |
| 83 | Cd2++2e═Cd(Hg) | -0.352 |
| 84 | Cd(CN)42-+2e═Cd+4CN- | -1.09 |
| 85 | CdO+H2O+2e═Cd+2OH- | -0.783 |
| 86 | CdS+2e═Cd+S2- | -1.17 |
| 87 | CdSO4+2e═Cd+SO42- | -0.246 |
| 88 | Ce3++3e═Ce | -2.336 |
| 89 | Ce3++3e═Ce(Hg) | -1.437 |
| 90 | CeO2+4H++e═Ce3++2H2O | 1.4 |
| 91 | Cl2(气体)+2e═2Cl- | 1.358 |
| 92 | ClO-+H2O+2e═Cl-+2OH- | 0.89 |
| 93 | HClO+H++2e═Cl-+H2O | 1.482 |
| 94 | 2HClO+2H++2e═Cl2+2H2O | 1.611 |
| 95 | ClO2-+2H2O+4e═Cl-+4OH- | 0.76 |
| 96 | 2ClO3-+12H++10e═Cl2+6H2O | 1.47 |
| 97 | ClO3-+6H++6e═Cl-+3H2O | 1.451 |
| 98 | ClO3-+3H2O+6e═Cl-+6OH- | 0.62 |
| 99 | ClO4-+8H++8e═Cl-+4H2O | 1.38 |
| 100 | 2ClO4-+16H++14e═Cl2+8H2O | 1.39 |
| 101 | Cm3++3e═Cm | -2.04 |
| 102 | Co2++2e═Co | -0.28 |
|  | Co3++e═Co2+ | 1.808 |
| 103 | [Co(NH3)6]3++e═[Co(NH3)6]2+ | 0.108 |
| 104 | [Co(NH3)6]2++2e═Co+6NH3 | -0.43 |
| 105 | Co(OH)2+2e═Co+2OH- | -0.73 |
| 106 | Co(OH)3+e═Co(OH)2+OH- | 0.17 |
| 107 | Cr2++2e═Cr | -0.913 |
| 108 | Cr3++e═Cr2+ | -0.407 |
| 109 | Cr3++3e═Cr | -0.744 |
| 110 | [Cr(CN)6]3-+e═[Cr(CN)6]4- | -1.28 |
| 111 | Cr(OH)3+3e═Cr+3OH- | -1.48 |
| 112 | Cr2O72-+14H++6e═2Cr3++7H2O | 1.232 |
| 113 | CrO2-+2H2O+3e═Cr+4OH- | -1.2 |
| 114 | HCrO4-+7H++3e═Cr3++4H2O | 1.350 |
| 115 | CrO42-+4H2O+3e═Cr(OH)3+5OH- | -0.13 |
| 116 | Cs++e═Cs | -2.92 |
| 117 | Cu++e═Cu | 0.521 |
| 118 | Cu2++2e═Cu | 0.342 |
|  | Cu2++e═Cu+ | 0.17 |
| 119 | Cu2++2e═Cu(Hg) | 0.345 |
| 120 | Cu2++Br-+e═CuBr | 0.66 |
| 121 | Cu2++Cl-+e═CuCl | 0.57 |
| 122 | Cu2++I-+e═CuI | 0.86 |
| 123 | Cu2++2CN-+e═[Cu(CN)2]- | 1.103 |
| 124 | CuBr2-+e═Cu+2Br- | 0.05 |
| 125 | CuCl2-+e═Cu+2Cl- | 0.19 |
| 126 | CuI2-+e═Cu+2I- | 0.00 |
| 127 | Cu2O+H2O+2e═2Cu+2OH- | -0.360 |
| 128 | Cu(OH)2+2e═Cu+2OH- | -0.222 |
| 129 | 2Cu(OH)2+2e═Cu2O+2OH-+H2O | -0.080 |
| 130 | CuS+2e═Cu+S2- | -0.70 |
| 131 | CuSCN+e═Cu+SCN- | -0.27 |
| 132 | Dy2++2e═Dy | -2.2 |
| 133 | Dy3++3e═Dy | -2.295 |
| 134 | Er2++2e═Er | -2.0 |
| 135 | Er3++3e═Er | -2.331 |
| 136 | Es2++2e═Es | -2.23 |
| 137 | Es3++3e═Es | -1.91 |
| 138 | Eu2++2e═Eu | -2.812 |
| 139 | Eu3++3e═Eu | -1.991 |
| 140 | F2+2H++2e═2HF | 3.053 |
| 141 | F2O+2H++4e═H2O+2F- | 2.153 |
| 142 | Fe2++2e═Fe | -0.447 |
| 143 | Fe3++3e═Fe | -0.037 |
|  | Fe3++e═Fe2+ | 0.68 0.771* |
| 144 | [Fe(CN)6]3-+e═[Fe(CN)6]4- | 0.358 |
| 145 | [Fe(CN)6]4-+2e═Fe+6CN- | -1.5 |
| 146 | FeF63-+e═Fe2++6F- | 0.4 |
| 147 | Fe(OH)2+2e═Fe+2OH- | -0.877 |
| 148 | Fe(OH)3+e═Fe(OH)2+OH- | -0.56 |
| 149 | Fe3O4+8H++2e═3Fe2++4H2O | 1.23 |
| 150 | Fm3++3e═Fm | -1.89 |
| 151 | Fr++e═Fr | -2.9 |
| 152 | Ga3++3e═Ga | -0.549 |
| 153 | H2GaO3-+H2O+3e═Ga+4OH- | -1.29 |
| 154 | Gd3++3e═Gd | -2.279 |
| 155 | Ge2++2e═Ge | 0.24 |
| 156 | Ge4++2e═Ge2+ | 0.0 |
| 157 | GeO2+2H++2e═GeO(棕色)+H2O | -0.118 |
| 158 | GeO2+2H++2e═GeO(黄色)+H2O | -0.273 |
| 159 | H2GeO3+4H++4e═Ge+3H2O | -0.182 |
| 160 | 2H++2e═H2 | 0.0000 |
| 161 | H2+2e═2H- | -2.25 |
| 162 | 2H2O+2e═H2+2OH- | -0.8277 |
| 163 | Hf4++4e═Hf | -1.55 |
| 164 | Hg2++2e═Hg | 0.851 |
| 165 | Hg22++2e═2Hg | 0.797 |
| 166 | 2Hg2++2e═Hg22+ | 0.920 |
| 167 | Hg2Br2+2e═2Hg+2Br- | 0.1392 |
| 168 | HgBr42-+2e═Hg+4Br- | 0.21 |
| 169 | Hg2Cl2+2e═2Hg+2Cl- | 0.2681 |
| 170 | 2HgCl2+2e═Hg2Cl2+2Cl- | 0.63 |
| 171 | Hg2CrO4+2e═2Hg+CrO42- | 0.54 |
| 172 | Hg2I2+2e═2Hg+2I- | -0.0405 |
| 173 | Hg2O+H2O+2e═2Hg+2OH- | 0.123 |
| 174 | HgO+H2O+2e═Hg+2OH- | 0.0977 |
| 175 | HgS(红色)+2e═Hg+S2- | -0.70 |
| 176 | HgS(黑色)+2e═Hg+S2- | -0.67 |
| 177 | Hg2(SCN)2+2e═2Hg+2SCN- | 0.22 |
| 178 | Hg2SO4+2e═2Hg+SO42- | 0.613 |
| 179 | Ho2++2e═Ho | -2.1 |
| 180 | Ho3++3e═Ho | -2.33 |
| 181 | I2+2e═2I- | 0.5355 |
| 182 | I3-+2e═3I- | 0.536 |
| 183 | 2IBr+2e═I2+2Br- | 1.02 |
| 184 | ICN+2e═I-+CN- | 0.30 |
| 185 | 2HIO+2H++2e═I2+2H2O | 1.439 |
| 186 | HIO+H++2e═I-+H2O | 0.987 |
| 187 | IO-+H2O+2e═I-+2OH- | 0.485 |
| 188 | 2IO3-+12H++10e═I2+6H2O | 1.195 |
| 189 | IO3-+6H++6e═I-+3H2O | 1.085 |
| 190 | IO3-+2H2O+4e═IO-+4OH- | 0.15 |
| 191 | IO3-+3H2O+6e═I-+6OH- | 0.26 |
| 192 | 2IO3-+6H2O+10e═I2+12OH- | 0.21 |
| 193 | H5IO6+H++2e═IO3-+3H2O | 1.601 |
| 194 | In++e═In | -0.14 |
| 195 | In3++3e═In | -0.338 |
| 196 | In(OH)3+3e═In+3OH- | -0.99 |
| 197 | Ir3++3e═Ir | 1.156 |
| 198 | IrBr62-+e═ IrBr63- | 0.99 |
| 199 | IrCl62-+e═IrCl63- | 0.867 |
| 200 | K++e═K | -2.931 |
| 201 | La3++3e═La | -2.379 |
| 202 | La(OH)3+3e═La+3OH- | -2.90 |
| 203 | Li++e═Li | -3.040 |
| 204 | Lr3++3e═Lr | -1.96 |
| 205 | Lu3++3e═Lu | -2.28 |
| 206 | Md2++2e═Md | -2.40 |
| 207 | Md3++3e═Md | -1.65 |
| 208 | Mg2++2e═Mg | -2.372 |
| 209 | Mg(OH)2+2e═Mg+2OH- | -2.690 |
| 210 | Mn2++2e═Mn | -1.185 |
| 211 | Mn3++3e═Mn | 1.542 |
| 212 | MnO2+4H++2e═Mn2++2H2O | 1.224 |
| 213 | MnO4-+4H++3e═MnO2+2H2O | 1.679 |
| 214 | MnO4-+8H++5e═Mn2++4H2O | 1.507 |
| 215 | MnO4-+2H2O+3e═MnO2+4OH- | 0.595 |
| 216 | Mn(OH)2+2e═Mn+2OH- | -1.56 |
| 217 | Mo3++3e═Mo | -0.200 |
| 218 | MoO42-+4H2O+6e═Mo+8OH- | -1.05 |
| 219 | N2+2H2O+6H++6e═2NH4OH | 0.092 |
| 220 | 2NH3OH++H++2e═N2H5++2H2O | 1.42 |
| 221 | 2NO+H2O+2e═N2O+2OH- | 0.76 |
| 222 | 2HNO2+4H++4e═N2O+3H2O | 1.297 |
| 223 | NO3-+3H++2e═HNO2+H2O | 0.934 |
| 224 | NO3-+H2O+2e═NO2-+2OH- | 0.01 |
| 225 | 2NO3-+2H2O+2e═N2O4+4OH- | -0.85 |
| 226 | Na++e═Na | -2.713 |
| 227 | Nb3++3e═Nb | -1.099 |
| 228 | NbO2+4H++4e═Nb+2H2O | -0.690 |
| 229 | Nb2O5+10H++10e═2Nb+5H2O | -0.644 |
| 230 | Nd2++2e═Nd | -2.1 |
| 231 | Nd3++3e═Nd | -2.323 |
| 232 | Ni2++2e═Ni | -0.257 |
| 233 | NiCO3+2e═Ni+CO32- | -0.45 |
| 234 | Ni(OH)2+2e═Ni+2OH- | -0.72 |
| 235 | NiO2+4H++2e═Ni2++2H2O | 1.678 |
| 236 | No2++2e═No | -2.50 |
| 237 | No3++3e═No | -1.20 |
| 238 | Np3++3e═Np | -1.856 |
| 239 | NpO2+H2O+H++e═Np(OH)3 | -0.962 |
| 240 | O2+4H++4e═2H2O | 1.229 |
| 241 | O2+2H2O+4e═4OH- | 0.401 |
| 242 | O3+H2O+2e═O2+2OH- | 1.24 |
| 243 | Os2++2e═Os | 0.85 |
| 244 | OsCl63-+e═Os2++6Cl- | 0.4 |
| 245 | OsO2+2H2O+4e═Os+4OH- | -0.15 |
| 246 | OsO4+8H++8e═Os+4H2O | 0.838 |
| 247 | OsO4+4H++4e═OsO2+2H2O | 1.02 |
| 248 | P+3H2O+3e═PH3(g)+3OH- | -0.87 |
| 249 | H2PO2-+e═P+2OH- | -1.82 |
| 250 | H3PO3+2H++2e═H3PO2+H2O | -0.499 |
| 251 | H3PO3+3H++3e═P+3H2O | -0.454 |
| 252 | H3PO4+2H++2e═H3PO3+H2O- | -0.276 |
| 253 | PO43-+2H2O+2e═HPO32-+3OH- | -1.05 |
| 254 | Pa3++3e═Pa | -1.34 |
| 255 | Pa4++4e═Pa | -1.49 |
| 256 | Pb2++2e═Pb | -0.126 |
| 257 | Pb2++2e═Pb(Hg) | -0.121 |
| 258 | PbBr2+2e═Pb+2Br- | -0.284 |
| 259 | PbCl2+2e═Pb+2Cl- | -0.268 |
| 260 | PbCO3+2e═Pb+CO32- | -0.506 |
| 261 | PbF2+2e═Pb+2F- | -0.344 |
| 262 | PbI2+2e═Pb+2I- | -0.365 |
| 263 | PbO+H2O+2e═Pb+2OH- | -0.580 |
| 264 | PbO+4H++2e═Pb+H2O | 0.25 |
| 265 | PbO2+4H++2e═Pb2+2H2O | 1.455 |
| 266 | HPbO2-+H2O+2e═Pb+3OH- | -0.537 |
| 267 | PbO2+SO42-+4H++2e═PbSO4+2H2O | 1.691 |
| 268 | PbSO4+2e═Pb+SO42- | -0.359 |
| 269 | Pd2++2e═Pd | 0.915 |
| 270 | PdBr42-+2e═Pd+4Br- | 0.6 |
| 271 | PdO2+H2O+2e═PdO+2OH- | 0.73 |
| 272 | Pd(OH)2+2e═Pd+2OH- | 0.07 |
| 273 | Pm2++2e═Pm | -2.20 |
| 274 | Pm3++3e═Pm | -2.30 |
| 275 | Po4++4e═Po | 0.76 |
| 276 | Pr2++2e═Pr | -2.0 |
| 277 | Pr3++3e═Pr | -2.353 |
| 278 | Pt2++2e═Pt | 1.18 |
| 279 | [PtCl6]2-+2e═[PtCl4]2-+2Cl- | 0.68 |
| 280 | Pt(OH)2+2e═Pt+2OH- | 0.14 |
| 281 | PtO2+4H++4e═Pt+2H2O | 1.00 |
| 282 | PtS+2e═Pt+S2- | -0.83 |
| 283 | Pu3++3e═Pu | -2.031 |
| 284 | Pu5++e═Pu4+ | 1.099 |
| 285 | Ra2++2e═Ra | -2.8 |
| 286 | Rb++e═Rb | -2.98 |
| 287 | Re3++3e═Re | 0.300 |
| 288 | ReO2+4H++4e═Re+2H2O | 0.251 |
| 289 | ReO4-+4H++3e═ReO2+2H2O | 0.510 |
| 290 | ReO4-+4H2O+7e═Re+8OH- | -0.584 |
| 291 | Rh2++2e═Rh | 0.600 |
| 292 | Rh3++3e═Rh | 0.758 |
| 293 | Ru2++2e═Ru | 0.455 |
| 294 | RuO2+4H++2e═Ru2++2H2O | 1.120 |
| 295 | RuO4+6H++4e═Ru(OH)22++2H2O | 1.40 |
| 296 | S+2e═S2- | -0.476 |
| 297 | S+2H++2e═H2S(水溶液,aq) | 0.142 |
| 298 | S2O62-+4H++2e═2H2SO3 | 0.564 |
| 299 | 2SO32-+3H2O+4e═S2O32-+6OH- | -0.571 |
| 300 | 2SO32-+2H2O+2e═S2O42-+4OH- | -1.12 |
| 301 | SO42-+H2O+2e═SO32-+2OH- | -0.93 |
| 302 | Sb+3H++3e═SbH3 | -0.510 |
| 303 | Sb2O3+6H++6e═2Sb+3H2O | 0.152 |
| 304 | Sb2O5+6H++4e═2SbO++3H2O | 0.581 |
| 305 | SbO3-+H2O+2e═SbO2-+2OH- | -0.59 |
| 306 | Sc3++3e═Sc | -2.077 |
| 307 | Sc(OH)3+3e═Sc+3OH- | -2.6 |
| 308 | Se+2e═Se2- | -0.924 |
| 309 | Se+2H++2e═H2Se(水溶液,aq) | -0.399 |
| 310 | H2SeO3+4H++4e═Se+3H2O | -0.74 |
| 311 | SeO32-+3H2O+4e═Se+6OH- | -0.366 |
| 312 | SeO42-+H2O+2e═SeO32-+2OH- | 0.05 |
| 313 | Si+4H++4e═SiH4(气体) | 0.102 |
| 314 | Si+4H2O+4e═SiH4+4OH- | -0.73 |
| 315 | SiF62-+4e═Si+6F- | -1.24 |
| 316 | SiO2+4H++4e═Si+2H2O | -0.857 |
| 317 | SiO32-+3H2O+4e═Si+6OH- | -1.697 |
| 318 | Sm2++2e═Sm | -2.68 |
| 319 | Sm3++3e═Sm | -2.304 |
| 320 | Sn2++2e═Sn | -0.138 |
| 321 | Sn4++2e═Sn2+ | 0.151 |
| 322 | SnCl42-+2e═Sn+4Cl-(1mol/LHCl) | -0.19 |
| 323 | SnF62-+4e═Sn+6F- | -0.25 |
| 324 | Sn(OH)3-+3H++2e═Sn2++3H2O | 0.142 |
| 325 | SnO2+4H++4e═Sn+2H2O | -0.117 |
| 326 | Sn(OH)62-+2e═HSnO2-+3OH-+H2O | -0.93 |
| 327 | Sr2++2e═Sr | -2.899 |
| 328 | Sr2++2e═Sr(Hg) | -1.793 |
| 329 | Sr(OH)2+2e═Sr+2OH- | -2.88 |
| 330 | Ta3++3e═Ta | -0.6 |
| 331 | Tb3++3e═Tb | -2.28 |
| 332 | Tc2++2e═Tc | 0.400 |
| 333 | TcO4-+8H++7e═Tc+4H2O | 0.472 |
| 334 | TcO4-+2H2O+3e═TcO2+4OH- | -0.311 |
| 335 | Te+2e═Te2- | -1.143 |
| 336 | Te4++4e═Te | 0.568 |
| 337 | Th4++4e═Th | -1.899 |
| 338 | Ti2++2e═Ti | -1.630 |
| 339 | Ti3++3e═Ti | -1.37 |
| 340 | TiO2+4H++2e═Ti2++2H2O | -0.502 |
| 341 | TiO2++2H++e═Ti3++H2O | 0.1 |
| 342 | Tl++e═Tl | -0.336 |
| 343 | Tl3++3e═Tl | 0.741 |
| 344 | Tl3++Cl-+2e═TlCl | 1.36 |
| 345 | TlBr+e═Tl+Br- | -0.658 |
| 346 | TlCl+e═Tl+Cl- | -0.557 |
| 347 | TlI+e═Tl+I- | -0.752 |
| 348 | Tl2O3+3H2O+4e═2Tl++6OH- | 0.02 |
| 349 | TlOH+e═Tl+OH- | -0.34 |
| 350 | Tl2SO4+2e═2Tl+SO42- | -0.436 |
| 351 | Tm2++2e═Tm | -2.4 |
| 352 | Tm3++3e═Tm | -2.319 |
| 353 | U3++3e═U | -1.798 |
| 354 | UO2+4H++4e═U+2H2O | -1.40 |
| 355 | UO2++4H++e═U4++2H2O | 0.612 |
| 356 | UO22++4H++6e═U+2H2O | -1.444 |
| 357 | V2++2e═V | -1.175 |
| 358 | VO2++2H++e═V3++H2O | 0.337 |
| 359 | VO2++2H++e═VO2++H2O | 0.991 |
| 360 | VO2++4H++2e═V3++2H2O | 0.668 |
| 361 | V2O5+10H++10e═2V+5H2O | -0.242 |
| 362 | W3++3e═W | 0.1 |
| 363 | WO3+6H++6e═W+3H2O | -0.090 |
| 364 | W2O5+2H++2e═2WO2+H2O | -0.031 |
| 365 | Y3++3e═Y | -2.372 |
| 366 | Yb2++2e═Yb | -2.76 |
| 367 | Yb3++3e═Yb | -2.19 |
| 368 | Zn2++2e═Zn | -0.7618 |
| 369 | Zn2++2e═Zn(Hg) | -0.7628 |
| 370 | Zn(OH)2+2e═Zn+2OH- | -1.249 |
| 371 | ZnS+2e═Zn+S2- | -1.40 |
| 372 | ZnSO4+2e═Zn(Hg)+SO42- | -0.799 |